Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Саровский политехнический техникум имени дважды героя социалистического труда Бориса глебовича Музрукова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 15.01.32 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Профиль обучения- технологический

г. Саров,

2022

Рабочая программа учебной дисциплины Основы материаловедения разработана на основе примерной основной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) для профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.

Организация – разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Разработчик:

Сунгатуллина Р.М., преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| 3. условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |
| 5. Возможности использования программы | 13 |

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 Основы материаловедения

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 3.4.

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3 ПК 1.4 | выполнять механические испытания образцов материалов | наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
| ПК1.3 ПК 1.2 | использовать физико-химические методы исследования металлов | основные сведения о металлах и сплавах; основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию |
| ПК 1.3 | пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов |  |
| ПК 3.4 | выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности | основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности |
| ПК 1.4 |  | правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; |

1.3. Спецификация общих компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций

| Шифр комп. | Наименование компетенций | Дискрипторы (показатели сформированности) | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование профессиональной деятельность | Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе | Излагать свои мысли на государственном языке Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) Средства профилактики перенапряжения |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Составлять бизнес план Презентовать бизнес-идею Определение источников финансирования Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности Оформлять бизнес-план Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки (всего) | 42 |
| Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| лекции | 30 |
| лабораторные работы | 10 |
| практические работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.02 Основы материаловедения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение. | Содержание учебного материала | 2 |  | ПК 1.1-1.4. ОК 01-11 |
|  | 1. | Предмет и значение материаловедения. Значение материаловедения в решении важнейших технических проблем, снижение материалоемкости изделий, повышение прочности, надежности и долговечности механизмов и приборов. История развития металловедения в России. Новейшие достижения и перспективы развития в области материаловедения. Ознакомление обучающихся с правилами по ОТ, ТБ и ППБ. |  | 1 |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства металлов. Методы изучения свойств металлов и сплавов. | Содержание учебного материала | 8 |  | ПК 1.1-1.4. ОК 01-11 |
|  | 1. | Понятие о сплавах и металлах. Виды химической связи и их влияние на свойства материала. Фазовое строение вещества. Классификация материалов. Свойства металлов и сплавов. | 2 | 1.2 |  |
|  | 2. | Типы кристаллических решеток. Дефекты кристаллических решеток. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Типы сплавов. Диаграммы состояние сплавов. Методы упрочения металлических сплавов. | 2 | 1.2 |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |  |
|  | 1. | Изучение методов определения макро- и микроструктуры металлов и сплавов |  |  |  |
|  | 2. | Изучение способов определения числа твердости по методу Бринелля и Роквелла. |  |  |  |
| Тема 1.2. Термическая обработка. Железоуглеродистые сплавы. Стали и чугуны. | Содержание учебного материала | 12 |  | ПК 1.1-1.4. ОК 01-11 |
|  | 1. | Понятие о термической обработке. Превращения при нагреве и охлаждении. Виды термической обработки. Понятие о сталях и чугунах. Отличие стали и чугуна по составу и свойствам. Структура и свойства чугуна. | 6 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1.2 |  |
|  | 2. | Термическая обработка чугунов. Влияние примесей, входящих в состав чугуна на его свойства. Зависимость чугуна от степени графитизации. |  | 1.2 |  |
|  | 3. | Классификация сталей. Принцип классификации сталей: по химическому составу, назначению, качеству. Конструкционные и инструментальные углеродистые стали. Легированные стали. Наименование легирующих компонентов. Термическая обработка сталей. |  | 1.2 |  |
|  | Практические работы | 6 |  |  |
|  | 1. | Классификация и расшифровка марок чугунов. Изучение влияния примесей на свойства чугунов. |  |  |  |
|  | 2. | Расшифровка марок углеродистых сталей. Свойства и применение углеродистых сталей. |  |  |  |
|  | 3. | Расшифровка марок легированных сталей. Свойства и применение легированных сталей. |  |  |  |
| Тема 1.3. Цветные металлы. Твердые сплавы. Порошковые и композиционные материалы | Содержание учебного материала | 8 |  | ПК 1.1-1.4. ОК 01-11 |
|  | 1. | Медь. Латунь и Бронза. | 2 | 1.2 |  |
|  | 2. | Алюминий. Сплавы алюминия. Его свойства, применение. | 2 | 1.2 |  |
|  | 3. | Классификация твердых сплавов. Характеристика литых наплавочных твердых сплавов. Металлокерамические и минералокерамические твердые сплавы. Их характеристики и область применения. Сверхтвёрдые инструментальные материалы. Их характеристики и область применения. | 2 | 1.2 |  |
|  | 4. | Порошковые и композиционные материалы. | 2 | 1.2 |  |
| Тема 1.4. Неметаллические материалы. | Содержание учебного материала | 4 |  | ПК 1.1-1.4. ОК 01-11 |
|  | 1. | Пластмассы. Исходные продукты (составные части), свойства, назначение пластмасс. Основные типы пластмасс, применение пластмасс. | 2 | 1.2 |  |
|  | 2. | Абразивные материалы. Понятие об абразивных материалах и их твердости. Зернистость абразивов, виды связок, формы кругов и брусков, маркировка кругов, выбор шлифовальных кругов. | 2 | 1.2 |  |
| Тема 1.5 Основные способы получения и обработки конструкционных материалов. | Содержание учебного материала | 4 |  | ПК 1.1-1.4. ОК 01-11 |
|  | 1. | Основные способы получения и обработки конструкционных материалов. Основы литейного производства. Обработка металлов давлением. | 2 | 1.2 |  |
|  | 2. | Основные способы получения и обработки конструкционных материалов. Основы сварочного производства. Механическая обработка материалов. | 2 | 1.2 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Реферат по теме: Выбор марок металлических сплавов в зависимости от назначения деталей. | 2 |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Всего: | 42 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. уСловия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

# 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Материаловедения», оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места  по количеству обучающихся;

- наглядные пособия (образцы материалов, плакаты, таблицы);

- образцы микрошлифов;

- альбомы микроструктур  металлов.

Лаборатория «Материаловедения» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной программы по профессии.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные печатные издания:

- Основы материаловедения: Учебник для СПО. / под ред. В.Н. Заплатина. – М. ИЦ «Академия», 2017. – (Топ 50) - 271с.

Основные электронные издания:

- Адаскин А. М., и др. Материаловедение машиностроительного производства: Учебник для СПО. В 2 частях. Ч. 1.- 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Юрайт, 2018. - Электронный ресурс: ЭБС  Юрайт. https://biblio-online.ru/viewer/materialovedenie-mashinostroitelnogo-proizvodstva-v-2-ch-chast-1-442580#page/1.

- Адаскин А. М., и др. Материаловедение машиностроительного производства: Учебник для СПО. В 2 частях. Ч. 2.- 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Юрайт, 2018. - Электронный ресурс: ЭБС  Юрайт. https://biblio-online.ru/viewer/materialovedenie-mashinostroitelnogo-proizvodstva-v-2-ch-chast-1-442580#page/.

Дополнительные источники:

- Диаграмма состояния «железо—цементит» [Электронный ресурс] // Модифицирование сплавов: разработка, внедрение, технический аудит. — Режим доступа: http://www. modificator.ru/terms/fe-fe3c-diagram.html

- Кристаллическое строение металлов // Материаловедение в теплоэнергетике: курс лекций [Электронный ресурс]. – URL: http://twt. mpei.ru/ochkov/TM/lection1.htm (дата обращения: 26.04.2021).

- Кристаллическое строение металлов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://twt. mpei.ru/ochkov/TM/lection1.htm

- Материаловедение [Электронный ресурс] // Машиностроение. Механика. Металлургия. — Режим доступа: http://mashmex.ru/materiali.html

- Материаловедение [Электронный ресурс] // Машиностроение. Механика. Металлургия. – URL: http://mashmex.ru/materiali.html (дата обращения: 26.04.2021).

- Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] // МГТУ. — Режим доступа: http://vzf.mstu.edu.ru/materials/method_08/05.shtml

- Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] // МГТУ. – URL: http://vzf.mstu.edu.ru/materials/method_08/05.shtml (дата обращения: 26.04.2021).

- Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml

- Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов [Электрон¬ный ресурс]. – URL: http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml (дата обращения: 26.04.2021).

- Машиностроительные материалы [Электронный ресурс] // Муравьев Е.М. Слесарное дело. – URL: www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm (дата обращения: 26.04.2021).

- Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО, - М.: Академия, 2016. - Электронный ресурс: ЭБС Академия. http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/128149/

- Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.; Академия, 2014

- Разрушение конструкционных материалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm (дата обращения: 26.04.2021).

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, технических диктантов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| выполнять механические испытания образцов материалов; | оценка выполнения лабораторных работ оценка выполнения практических занятий |
| использовать физико-химические методы исследования металлов; | оценка выполнения практических занятий |
| пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; | оценка выполнения лабораторных работ |
| выбирать материалы для профессиональной деятельности. | оценка выполнения практического занятия |
| Знания |  |
| основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности | тестирование контроль индивидуальных заданий |
| наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; | технический диктант |
| правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; | защита реферата или презентации (по выбору студента) |
| основные сведения о металлах и сплавах; основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и | Устный опрос тестирование |
| электротехнических материалах, стали, их классификацию. | Устный опрос тестирование |

# 5. Возможности использования программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

Программа учебной дисциплины может быть использована для повышения квалификации, организации курсов по Материаловедению.